| 第1章 绪论 1.1 机械强度的基本概念 机械强度研究对象可概括为两类：材料强度与结构强度。 材料强度：在外载荷、温度、介质等因素作用下，材料抵抗破坏（屈服、断裂、疲劳等）的能力指标。 结构强度：结构/零部件在给定载荷与约束条件下保持承载与工作性能的能力（与几何形状、尺寸、缺陷等有关）。 1.2 影响材料强度的主要因素与分类 （1）影响因素 材料化学成分 加工工艺 热处理制度 应力状态 载荷性质（静载、冲击、交变载荷等） 加载速率 温度与介质（腐蚀环境等） （2）常见分类方式 按破坏性质：脆性材料强度、塑性材料强度、带裂纹材料强度（断裂力学/损伤容限设计相关）。 按载荷性质：静强度、冲击强度、疲劳强度。 按环境条件：高温强度、低温强度、腐蚀强度。 1.3 常规机械强度设计的计算思路 1. 由理论力学确定结构外载荷与支承反力等边界条件。 2. 用材料力学（必要时用弹性力学/塑性力学）计算内力与应力-应变。 3. 结合强度理论与零件设计要求，确定结构尺寸与形状（并考虑工艺与标准）。 4. 进行强度/刚度/稳定性等校核，给出安全系数或许用应力（应变）等指标。 1.4 现代机械强度理论的特点 除弹性、弹塑性分析外，需考虑裂纹、缺陷与损伤演化（断裂力学、疲劳裂纹扩展等）。 强调“结构完整性/损伤容限”思想：允许存在初始缺陷，但需保证在寿命内安全。 常与现代试验技术与数值计算方法结合（如有限元、断裂参量计算、寿命预测等）。 第2章 弹性平面问题基本方程 2.1 弹性力学的基本假设 物体连续（连续介质假设）。 材料均匀、各向同性（工程中常用的理想化）。 材料完全弹性且服从广义胡克定律。 物体内无初应力。 位移与变形微小（小变形假设）。 2.2 平面应力与平面应变的区别 1. 几何形状与受力情况的区别 • 平面应力问题： 几何形状： 适用于等厚的薄板。其特征是厚度方向的尺寸远小于平面尺寸。 受力情况： 面力都作用在板边上，平行于板面，且沿厚度无变化；体力也平行于板面且沿厚度无变化。 • 平面应变问题： 几何形状： 适用于近似等截面的长柱体（如水坝、滚子）。其特征是纵向长度远大于横截面尺寸。 受力情况： 只受到平行于横截面、且沿纵向长度分布的力和体力作用，两端受约束。 2.3 变形协调方程（兼容方程） ∂2εx∂y2+∂2εy∂x2=∂2γxy∂x ∂y 第3章 弹性应力-应变状态下强度理论 3.1 张量与应力（应变）状态描述 它是把一点处的应力（或应变）状态作为一个整体来表示的量。虽然在不同的坐标系下，张量的各个分量大小会发生变化，但张量本身所代表的物理状态与坐标的选择无关 应力张量可分解为：静水（球）应力部分 + 偏（剪）应力部分：前者主要引起体积改变，后者主要引起形状改变。 3.2 工程上常用的强度理论（概览） 最大主应力理论（Rankine） 最大主应变理论（Saint-Venant） 最大剪应力理论（Tresca） 最大形变能理论（von Mises，畸变能理论） 莫尔理论（Mohr） 总应变能理论（Beltrami） 3.3 Tresca 与 von Mises 强度理论要点 （1）最大剪应力理论（Tresca，第三强度理论） 屈服/破坏取决于最大剪应力 τ_max。 主应力表示：τmax=σ1-σ3/2。 常用于屈服性（塑性）材料的强度校核，计算简便。 （2）最大形变能理论（von Mises，第四强度理论） 屈服与偏应力（形变能）有关，忽略静水压力对塑性屈服的影响。 等效应力（主应力形式）：σeq=σ1-σ22+σ2-σ32+σ3-σ12/2。 对多轴应力状态适用性好，是工程中应用最广的屈服准则之一。 （3）比较（笔记要点） Tresca：未显式考虑中间主应力的影响；当材料拉压性能差异明显时误差可能较大。 Mises：综合考虑应力分量，通常与试验更吻合，但计算略繁。 第4章 弹塑性应力-应变关系及屈服准则 4.1 应力-应变曲线与理想化模型 总应变分解：ε=εᵉ+εᵖ（弹性应变 + 塑性应变）。（单拉曲线特点） 静水压力试验结论：塑性变形与静水压力基本无关；静水压力主要引起体积变化。 4.2增量理论的塑性应力应变关系推导过程 1. 应变增量分解（式(4-7)） 小变形下，总应变增量可分解为弹性与塑性两部分： dεij=dεije+dεijp （4-7） 由此得到塑性应变增量： dεijp=dεij-dεije （4-8a） 2. 分量形式（式(4-8b)） 将（4-8a）展开到 6 个工程分量： dεxp=dεx-dεxedεyp=dεy-dεyedεzp=dεz-dεzedγxyp=dγxy-dγxyedγyzp=dγyz-dγyzedγzxp=dγzx-dγzxe （4-8b） 3. 塑性体积不变（式(4-9a)(4-9b)） 金属塑性流动常取塑性不可压缩： dεxp+dεyp+dεzp=0 （4-9a） 等价地，塑性平均应变增量为零： dε0p=0 （4-9b） 4. 平均应变与偏应变增量（式(4-10)(4-11)） 平均应变增量（体积应变增量的 1/3）： dε0=13dεx+dεy+dεz=13dεv=dε0e （4-10） 偏应变增量定义为： deij=dεij-dε0 δij （4-11） 其中 δij 为 Kronecker 符号。 5. 弹性阶段：广义胡克定律的“平均部分 + 偏部分”（式(4-12)(4-13)） 各向同性线弹性下，偏应变与偏应力满足： | dexe=12G dsxdeye=12G dsydeze=12G dszdγxye=1G dτxydγyze=1G dτyzdγzxe=1G dτzx （4-12） 平均部分满足： dε0=dσ03K, deije=12G dsij （4-13） 其中 dσ0=13dσx+dσy+dσz, dsij=dσij-dσ0δij. 6.于是，塑性应变增量由式(4-8a)为 dεxxp=dεxx-dεxxe=dεxx+dε0-dεxxe=dεxx-dεxxe=dεxx-dsxx2G,⋯ dεxp=dex-dsx2Gdεyp=dey-dsy2Gdεzp=dez-dsz2Gdγxyp=dγxy-dτxyGdγyzp=dγyz-dτyzGdγzxp=dγzx-dτzxG （4-14a） 张量式为： dεijp=deij-12G dsij （4-14b） 7. 流动理论基本假设（Reuss 比例关系）（式(4-15a)(4-15b)） 比例加载下，塑性偏应变增量与偏应力成比例： dexpsx=deypsy=dezpsz=dγxyp2τxy=dγyzp2τyz=dγzxp2τzx=dλ （4-15a） 等价张量式： deijp=dλ sij （4-15b） 其中 dλ 为比例系数（塑性乘子）。 8. 展开得到“塑性应力–应变增量关系”（式(4-16a)） 利用 sx=σx-σ0=23σx-12σy+σz, 循环置换可得 sy,sz, 以及剪切分量 sxy=τxy 等，代入（4-15a）可得： dexp=23dλσx-12σy+σzdeyp=23dλσy-12σz+σxdezp=23dλσz-12σx+σydγxyp=2dλ τxydγyzp=2dλ τyzdγzxp=2dλ τzx （4-16a） 4.3 Tresca 与 Mises 屈服准则 （1）Tresca 屈服准则 以最大剪应力达到临界值为屈服条件。 主应力形式：max{¦σ₁−σ₂¦, ¦σ₂−σ₃¦, ¦σ₃−σ₁¦} = 2k（k 为屈服剪应力）。 （2）Mises 屈服准则 以畸变能达到临界值为屈服条件。 主应力形式：σ1-σ22+σ2-σ32+σ3-σ12/2=σs2。 工程常用等效应力：σeq=σ1-σ22+σ2-σ32+σ3-σ12/2。 4.4弹塑性应力应变关系 理想刚塑性模型：σ=σs（适用于塑性变形很大且强化程度很低的材料）。 理想弹塑性模型：σ=Eε（ε≤εs）；σ=σs（ε>εs）（适用于弹性变形塑性变形同一量级强化程度低）。 刚塑性线性强化模型：σ=σs+E1ε（弹性变形相对很小的塑性强化材料）。 弹塑性线性强化模型：σ=Eε（ε≤εs）；σ=σs+E1ε-εs（ε>εs）（弹性变形和塑性变形属同一量级，塑性强化材料）。 幂强化模型：σ=Aεⁿ（n=0退化为理想刚塑性；n=1对应线弹性形式）。 第5章 含裂纹体的强度理论（断裂力学） 5.1 裂纹的基本类型 （1）按裂纹位置 穿透裂纹 表面裂纹 埋藏裂纹 （2）按受力方式（裂纹扩展模式） 张开型（I 型）裂纹 滑开型（II 型）裂纹 撕开型（III 型）裂纹 5.2影响疲劳裂纹扩展速率的因素 平均应力 超载 加载频率 温度 5.3断裂力学参数关系推导整理 1. 线弹性条件下 K 与 G 的关系推导 在纯弹性断裂力学中，能量释放率 G 与应力强度因子 K 存在直接的转换关系。 推导基础：对于中心裂纹无限大板（裂纹长 2a），在拉应力 σ 作用下： 应力强度因子定义为： KI=σπa 应变能释放率定义为（平面应力状态）： GI=πσ2aE 推导过程：将 KI 的表达式平方： KI2=σ2πa 代入 GI 的表达式： GI=πσ2aE=KI2E 结论：根据应力状态不同，两者关系为： 平面应力： GI=KI2E 平面应变： GI=1-μ2KI2E 其中 μ 为泊松比。 | 2. 线弹性条件下 J 与 G、K 的等价性 J 积分是基于能量守恒原理提出的路径无关积分。 关系：在纯弹性条件下，计算 J 积分与计算应变能释放率 G 等价： J=GI 推导结果：结合上述 K 与 G 的关系，可得： J=GI=KI2E' 其中 E'=E,平面应力E1-μ2,平面应变 3. COD（δ）与 K、G 的关系推导（小范围屈服版） 裂纹张开位移（COD 或 δ）原本用于弹塑性分析，但在小范围屈服条件下，可以建立其与线弹性参数的联系。 推导基础（Dugdale 模型）：对于无限大板，Dugdale 模型给出的裂纹尖端张开位移 δ 的解析解为： δ=8σsaπEln​secπσ2σs 其中 σs 为屈服极限。 推导过程（级数展开）：当工作应力远小于屈服极限（σ≪σs）时，利用 lnsecx≈12x2 得 δ≈8σsaπE⋅12πσ2σs2 并且 δ≈πσ2aEσs 代换：将 KI2=πσ2a 代入上式： δ≈KI2Eσs 又因为 GI=KI2E，所以： δ≈GIσs⇒GI≈σs δ 结论：在线弹性或小范围屈服条件下，G 近似等于屈服应力与裂纹张开位移的乘积。 4. 弹塑性条件下 J 与 COD（δ）的关系推导 在弹塑性断裂力学中，K 和 G 不再适用，此时主要通过 J 积分与 δ 建立联系。 推导模型（Dugdale 模型）：利用 J 积分的路径无关性，选择一条沿裂纹下表面、紧贴塑性区边界（上下表面），再回到裂纹上表面的积分路径。 推导过程：J 积分定义为 J=Γ​W dy-T⋅∂u∂x ds 在选定的贴合塑性区路径上： dy=0（路径平行于 x 轴），第一项消失。 在塑性区边界上，面力 T 的大小等于屈服极限 σs（即 Ty=σs）。 积分变为对位移梯度的积分： J=-0aσs ∂2v∂x dx 其中 2v 即为裂纹张开位移。 积分结果对应裂纹尖端的总张开位移 δ。 结论： 对于理想塑性的 Dugdale 模型： J=σs δ 对于实际硬化材料，通常引入系数 k（一般在 1∼3 之间）： J=kσs δ 注：k 也常记作 1/dn，或受约束因子影响。 总结 这里四个参数的关系可以总结如下： 在线弹性范围内（全等价）： J=G=K2E'≈σs δ 在弹塑性范围内（J 与 δ 对应）： J=kσs δ （此时 K 和 G 失去明确物理定义，由 J 和 δ 取代作为断裂判据。） 第6章 零构件的疲劳寿命估算 6.1 疲劳破坏与疲劳分析 6.1.1 疲劳破坏的特点（笔记要点） 低应力性 突然性 时间性 敏感性 疲劳断口（断口特征明显） 6.1.2 疲劳破坏过程（4 阶段） 裂纹成核阶段 微观裂纹扩展阶段 宏观裂纹扩展阶段 断裂阶段 6.2 疲劳载荷及其分类 确定性载荷：可用确定函数描述（幅值、频率等已知）。 随机载荷：单次载荷不可准确预测，通常从幅域、时域、频域等描述其统计特性。 6.3随机载荷处理常用方法（笔记提及） 循环计数法（如雨流计数法） 功率谱法 6.4 循环载荷下材料特性：常用试验曲线 应力控制试验：获得应力-寿命（S–N）曲线。 应变控制试验：获得应变-寿命（ε–N）曲线。 循环应力-应变曲线用于局部应力-应变法（缺口处弹塑性响应）。 6.5影响材料疲劳特性的因素（笔记总结） 尺寸影响 表面加工状况 应力集中 载荷因素 温度因素 6.6 疲劳裂纹扩展寿命估算（Paris 定律） 疲劳裂纹扩展常用经验式：da/dN=CΔKm。 应力强度因子幅值：ΔK=YΔσπa。 积分求寿命：N=a0acdaCYΔσπam。 6.7局部应力-应变法估算裂纹形成寿命 用局部应力-应变法估算裂纹形成寿命的步骤一般为：首先将载荷-时间历程换算成名义应力-时间历程，然后利用材料的循环σ-ε曲线或迟滞回线及诺伯方程把名义应力、应变转换成局部应力和应变。在转换过程中利用雨流计数法（或有效系数法)判别全循环，再用应变-寿命（ε-N)曲线计算损伤，最后用损伤累积理论估算零构件寿命。 |
| --- | --- | --- |