审稿意见：本文围绕铍铜合金（C17200）断续切削工况下的后刀面粘结磨损问题，研究了切削速度v、进给量f与背吃刀量ap对后刀面温度与磨损行为的影响。作者搭建断续车削试验平台，采用热电偶法测量后刀面温度，并结合SEM/EDS对后刀面磨损形貌与元素组成进行表征。在试验设计上，先使用L9(3^4)正交试验并进行极差与方差分析，再通过单因素试验探讨影响趋势。结果表明：v与f对后刀面磨损影响显著，而ap影响较小；磨损随v增大呈先增大后减小趋势、随f增大逐渐减小。论文的创新点主要体现在从“切削参数—刀具温度变化”角度解释断续切削条件下的粘结现象与粘结磨损机理，并提出以粘结密度表征粘结程度的评价思路。总体上文章结构较完整，语句表达基本清晰简明。有以下问题需讨论改进：

- 温度测量与布置细节仍需更清晰：文中描述了热电偶在副后刀面开槽并埋入、以及焊点位置（如线径0.5mm槽、距副切削刃0.8mm等），但建议补充：热电偶标定/误差范围、采样频率与滤波处理方法、重复试验的离散性（如温度曲线误差棒或置信区间），并在图中更明确标注测点与切削刃的相对位置，以提高温度数据的可重复性与可信度。

- 正交/方差分析的统计可靠性需要补强：作者给出正交试验结果（表5）及极差分析结论（影响程度v>f>ap），并通过方差分析指出v、f显著而ap不显著。建议进一步说明：每组工况是否有重复次数、VB测量的统计处理方式（均值/标准差）、显著性水平选择依据及ANOVA前提条件（正态性/方差齐性）检验情况；同时建议核对并解释文中F临界值（Fα）取值与显著性水平对应关系，避免读者对统计结论产生疑虑。

- “粘结程度/粘结密度”的定义与计算过程需更可复现：文中给出了粘结密度公式ρs=S粘结/(S粘结+S磨损)，并说明通过EDS与背散射电子成像两种方法获得占比。建议补充：图像分割阈值/软件流程、S粘结与S磨损的取样区域与数量、EDS点位（或面扫）数量及其代表性、Cu质量分数与“粘结面积占比”之间的对应关系与误差评估，从而保证该指标可被他人复现实验与对比引用。

- 机理阐释可进一步与“断续切削特征量”关联，增强外推性：作者将粘结磨损过程划分为5个阶段（接触挤压—断裂—高温软化粘附—裂纹—分裂形成磨损），这一描述较清楚。但建议进一步纳入断续切削特征量（如切入/切出频率、间歇比、实际接触时间等）对温升与粘结—脱落循环的影响讨论；同时文中提到切削深度通过解析模型转换计算 ，建议给出关键参数、适用范围与误差来源。若能补充切削力/切屑形态等辅助证据，将有助于把“温度—粘结—磨损”的因果链条论证得更充分。

- 图件表达与美观性仍有提升空间：目前图中以曲线图与二维SEM/BSE截面类图片为主（如不同速度下粘结形貌与粘结程度对比）。建议统一图注、字体与标注风格，提升图片分辨率与对比度；关键图（如粘结区域划分、粘结密度计算示例）可增加流程示意或彩色标注；趋势图建议增加误差棒/重复性说明，从而增强可读性与整体观感。